城口县塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品100个，50个作为检验样品，50个作为备用样品。

2 检验依据

表1 生物降解塑料购物袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 38082-2019 |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 提吊试验 | GB/T 38082-2019 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 38082-2019 |
| 7 | 漏水性 | GB/T 38082-2019 |
| 8 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |

表2 塑料购物袋（GB/T 21661-2020）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识要求 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 环保要求 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 4 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 6 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 9 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 10 | 落镖冲击 | GB/T 9639.1-2008 |

表3 塑料购物袋（GB/T 21661-2008）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 21660-2008 |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 提吊试验 | GB/T 21661-2008 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 21661-2008 |
| 7 | 漏水性 | GB/T 21661-2008 |
| 8 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |
| 9 | 落镖冲击 | GB/T 9639-1988 |

表4 商品零售包装袋检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB/T 18455-2010 GB 21660-2008 |
| 2 | 厚度及偏差 | GB/T 6672-2001 |
| 3 | 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 4 | 长度偏差 | GB/T 6673-2001 |
| 5 | 漏水性 | BB/T 0039-2013 |
| 6 | 跌落性能 | BB/T 0039-2013 GB/T 4857.5-1992 |
| 7 | 提吊试验（仅限手提袋） | BB/T 0039-2013 |
| 8 | 封合强度 | QB/T 2358-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661-2008 塑料购物袋

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB/T 38082-2019 生物降解塑料购物袋

BB/T 0039-2013 商品零售包装袋

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2单项判定

塑料购物袋的标识、尺寸偏差项目检验5个样品，5个全部合格时判定为合格，2个及以上不合格时判定为不合格；1个不合格时，再重新取5个样品（共10个），1个及以下不合格时判定为合格，2个及以上不合格时判定为不合格。

3.3判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。